宁德市市场监督管理局

工业产品质量市级监督抽查质量公告

（2023年第3期）

近期，依据《中华人民共和国产品质量法》，宁德市市场监督管理局组织对建筑钢材开展产品质量市级监督抽查，抽查产品主要为热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋、钢坯、不锈钢管，共抽查9家企业20批次产品，未发现不合格。

本次抽查依据GB/T 1499.1-2017《 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》、GB/T 1499.2-2018 《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》、YB/T 2011-2014《 连续铸钢方坯和矩形坯》、GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》标准的要求，对抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差、化学成分（C、Si、Mn、P、S、Ceq、Cr、Ni）、尺寸、压扁试验等项目进行检验。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **宁德市建筑钢材产品质量市级监督抽查结果** | | | | | | | | | | |
| **序号** | **受检单位名称** | **产品名称** | **规格型号** | **生产日期/批号** | **抽样区域** | **生产厂家** | **抽样领域** | **抽查结果** | **不合格项目** | **检验机构** |
| 1 | 福安市同康金属制品有限公司 | 热轧光圆钢筋 | Φ10mm（盘卷） HPB300 | 2023.06.05 | 福安市 | 福安市同康金属制品有限公司 | 生产 | 合格 | / | 宁德市产品质量检验所 |
| 2 | 福安市同康金属制品有限公司 | 热轧光圆钢筋 | Φ6㎜（盘卷） HPB300 | 2023.04.14 | 福安市 | 福安市同康金属制品有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 3 | 福安市同康金属制品有限公司 | 热轧光圆钢筋 | Φ8㎜（盘卷） HPB300 | 2023.04.15 | 福安市 | 福安市同康金属制品有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 4 | 福安市同康金属制品有限公司 | 热轧带肋钢筋 | Φ8㎜（盘卷） HRB400E | 2023.06.02 | 福安市 | 福安市同康金属制品有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 5 | 福安市同康金属制品有限公司 | 钢坯 | 150mm×150mm×12㎜ | 2023.05.10 | 福安市 | 福安市同康金属制品有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 6 | 福建福华新材料集团有限公司 | 热轧带肋钢筋 | Φ10㎜ HRB400E | 2023.05.08 | 福安市 | 福建福华新材料集团有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 7 | 福建福华新材料集团有限公司 | 热轧带肋钢筋 | Φ8㎜ HRB400E | 2023.05.23 | 福安市 | 福建福华新材料集团有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 8 | 福建福华新材料集团有限公司 | 钢坯 | 150mm×150mm×12㎜ | 2023.02.10 | 福安市 | 福建福华新材料集团有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 9 | 联港金属制品（福建）有限公司 | 热轧带肋钢筋 | Φ10㎜ HRB400E | 2023.05.10 | 福安市 | 联港金属制品（福建）有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 10 | 联港金属制品（福建）有限公司 | 热轧光圆钢筋 | Φ6㎜ HPB300 | 2023.04.18 | 福安市 | 联港金属制品（福建）有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 11 | 宁德市宇新不锈钢有限公司 | 冷拔不锈钢管 | S:1.5㎜ D:12.0㎜ PA级 | 2023.04.10 | 霞浦县 | 宁德市宇新不锈钢有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 12 | 福建大力钢业有限公司 | 冷拔不锈钢管 | S:2.0㎜ D:27.0㎜ PA级 | 2023.05.25 | 霞浦县 | 福建大力钢业有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 13 | 福建大力钢业有限公司 | 冷拔不锈钢管 | S:2.0㎜ D:25.0㎜ PA级 | 2023.05.25 | 霞浦县 | 福建大力钢业有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 14 | 福建金豹钢业有限公司 | 冷拔不锈钢管 | S:2.5㎜ D:45.0㎜ PA级 | 2023.05.22 | 霞浦县 | 福建金豹钢业有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 15 | 宁德巨烽不锈钢有限公司 | 冷拔不锈钢管 | S:1.65㎜ D:13.7㎜ PA级 | 2023.04.29 | 霞浦县 | 宁德巨烽不锈钢有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 16 | 宁德巨烽不锈钢有限公司 | 冷拔不锈钢管 | S:1.5㎜ D:16.0㎜ PA级 | 2023.05.10 | 霞浦县 | 宁德巨烽不锈钢有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 17 | 福建钢元不锈钢有限公司 | 冷拔不锈钢管 | S:2.5㎜ D:25.0㎜ PA级 | 2023.05.12 | 霞浦县 | 福建钢元不锈钢有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 18 | 福建钢元不锈钢有限公司 | 冷拔不锈钢管 | S:2.0㎜ D:18.0㎜ PA级 | 2023.05.10 | 霞浦县 | 福建钢元不锈钢有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 19 | 福建金兴不锈钢有限公司 | 冷拔不锈钢管 | S:1.5㎜ D:38㎜ PA级 | 2023.03.07 | 霞浦县 | 福建金兴不锈钢有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 20 | 福建金兴不锈钢有限公司 | 冷拔不锈钢管 | S:1.5㎜ D:25㎜ PA级 | 2023.04.10 | 霞浦县 | 福建金兴不锈钢有限公司 | 生产 | 合格 | / |

建筑钢材消费小指南

热轧带肋钢筋俗称“螺纹钢”，是由低合金钢经热轧成型，横截面通常为圆形、带有两道纵肋（或无纵肋）和沿长度方向均匀分布的横肋。热轧带肋钢筋是建筑工程中用量最大的钢材品种之一，主要用于钢筋混凝土结构的主、配筋。热轧带肋钢筋作为我国钢材消费比例最大的钢材产品，在我国冶金工业中占有重要地位，在国民经济中占有举足轻重的地位。热轧光圆钢筋是经热轧成型并自然冷却，横截面通常为圆形，表面光滑的成品光圆钢筋。热轧光圆钢筋牌号为HPB300，通常分为盘卷和直条两种方式交货。流体输送用不锈钢无缝钢管是用于输送各种液体或气体的管道系统的一种管材，广泛应用于石油化工、食品制药以及工程建筑等领域。

1.选购建筑钢材时应选择表面平滑整齐、颜色均匀，无裂纹、折叠、结疤等可见缺陷的产品。

2.要查看是否有产品质保书以及产品合格证。应选购有质保书以及产品合格证的产品。

3.向销售方提出查看能代表本批次产品质量的抽样检验报告。

4.选购时应选择品牌响、知名度高的产品。

5.当对选购的产品质量有疑议时应及时取样送到权威检验机构检验，以确保所购买的产品能符合相应国家标准要求。