宁德市市场监督管理局

工业产品质量市级监督抽查质量公告

（2023年第5期）

近期，依据《中华人民共和国产品质量法》，宁德市市场监督管理局组织对涂料开展产品质量市级监督抽查，抽查产品主要为内墙腻子粉、外墙腻子粉、乳胶漆腻子粉，共抽查5家企业5批次产品，未发现不合格。

本次抽查依据GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》标准的要求，对甲醛含量、总铅（Pb）含量、可溶性镉（Cd）含量、可溶性铬（Cr）含量、可溶性汞（Hg）含量、VOC含量等项目进行检验。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **宁德市涂料产品质量市级监督抽查结果** | | | | | | | | | | |
| **序号** | **受检单位名称** | **产品名称** | **规格型号** | **生产日期/批号** | **抽样区域** | **生产厂家** | **抽样领域** | **判定结果** | **不合格项目** | **检验机构** |
| 1 | 福建康富来涂料有限公司 | 内墙专用底 | 15㎏/包 粉状 | 2023.06.12 | 蕉城区 | 福建康富来涂料有限公司 | 生产 | 合格 | / | 宁德市产品质量检验所 |
| 2 | 宁德市天湖山建材有限公司 | 耐水型内墙专用腻子 | 15±1公斤/包 粉状 | 2023.06.09 | 蕉城区 | 福建省宁德市天湖山涂料有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 3 | 宁德市蕉城区蕉南荣佳腻子粉加工厂 | 荣佳内墙光面腻子粉 | 20㎏±1㎏/包 粉状 | 2023.06.09 | 蕉城区 | 宁德市蕉城区蕉南荣佳腻子粉加工厂 | 生产 | 合格 | / |
| 4 | 宁德市南天涂料有限公司 | 豪华外墙腻子粉 | 20㎏/包 粉状 | 2022.11.04 | 蕉城区 | 宁德市南天涂料有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 5 | 福建白莲花涂料有限公司 | 乳胶漆腻子粉 | （17.5㎏±0.5㎏）/包 粉状 | 2023.06.04 | 蕉城区 | 福建白莲花涂料有限公司 | 生产 | 合格 | / |

腻子粉消费小指南

腻子一般由石膏、水、填料和某些添加剂组成。石膏腻子是最常见的类型，它以石膏为主要成分，具有良好的粘结性和易施工的特点。另外，还有一些基于聚合物（如丙烯酸类）的合成腻子，具有更高的强度和耐久性。

腻子的选择取决于具体的施工需求，如填补裂缝的能力、干燥时间、耐久性、施工粘稠度等。通常在选择腻子时，需要考虑以下因素：

1.类型：根据具体的施工环境和需求，选择适合的室内腻子或外墙腻子。

2.填补能力：考虑腻子的填补能力，能否有效填补裂缝、洞孔或其他不平整表面。

3.干燥时间：了解腻子的干燥时间，以便评估能否按计划进行后续的装饰和施工。

4.施工粘稠度：根据施工的要求和技术水平，选择适合的腻子粘稠度。

5.耐久性：考虑腻子的耐久性和抗开裂能力，确保修补的表面能够长期保持平整和稳定。

6.环保性：选择符合环保标准的腻子，尽量减少对室内空气质量和环境的负面影响。