宁德市市场监督管理局

工业产品质量市级监督抽查质量公告

（2023年第20期）

近期，依据《中华人民共和国产品质量法》，宁德市市场监督管理局组织对合成革（人造革）开展产品质量市级监督抽查，抽查产品主要为箱包手袋用聚氨酯合成革、鞋面用聚氨酯人造革、鞋里用聚氨酯合成革、服装用聚氨酯合成革等，共抽查36家企业40批次产品，不合格3批次，不合格发现率7.5%。

本次抽查依据QB/T 4120-2010《箱包手袋用聚氨酯合成革》、QB/T 2780-2006《鞋面用聚氨酯人造革》、QB/T 4119-2010《鞋里用聚氨酯合成革》、QB/T 2958-2021《服装用聚氨酯合成革》等标准的要求，对拉伸负荷、断裂伸长率、撕裂负荷、破裂负荷、表面颜色牢度、耐黄变性、缝合强力、耐磨耗性、抗粘连性、耐热黏着性、耐水解性、耐溶剂性、耐折牢度、顶破强度、耐摩擦色牢度、表面颜色迁移性、气味、挥发性物质-甲苯等项目进行检验。抽查发现有鞋里用聚氨酯合成革2批次、箱包手袋用聚氨酯合成革1批次不符合标准的规定，涉及断裂伸长率项目。

宁德市市场监督管理局已责成属地市场监管部门对本次抽查不合格产品依法予以处理。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  宁德市合成革(人造革)产品质量市场级监督抽查结果（合格） |  |  |
| 序号 | 受检企业 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 抽样区域 | 生产厂家 | 抽样领域 | 抽查结果 | 不合格项目 | 检验机构 |
| 1 | 福建五龙超纤有限公司 | 鞋面用聚氨酯人造革 | 长：42.5米 宽：1.39米 厚：0.87毫米 | 2023/10/22 | 福鼎市 | 福建五龙超纤有限公司 | 生产 | 合格 | / | 宁德市产品质量检验所、福建省纤维检验中心 |
| 2 | 福建煜升超纤有限公司 | 箱包手袋用聚氨酯合成革 | 长：36米 宽：1.39米 厚：1.05毫米 | 2023/10/23 | 福鼎市 | 福建煜升超纤有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 3 | 福鼎立昊新材料有限公司 | 箱包手袋用聚氨酯合成革 | 长：42米 宽：1.38米 厚：0.8毫米 | 2023/10/22 | 福鼎市 | 福鼎立昊新材料有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 4 | 福鼎市永大实业有限公司 | 箱包手袋用聚氨酯合成革 | 长：50米 宽：1.37米 厚：0.8毫米 | 2023/8/11 | 福鼎市 | 福鼎市永大实业有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 5 | 福建邦德合成革集团有限公司 | 服装用聚氨酯合成革 | 长：44米 宽：1.39米 厚：0.9毫米 | 2023/10/24 | 霞浦县 | 福建邦德合成革集团有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 6 | 福建裕发合成革有限公司 | 箱包手袋用聚氨酯合成革 | 长：40米 宽：1.38米 厚：0.7毫米 | 2023/10/22 | 霞浦县 | 福建裕发合成革有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 7 | 福建迪马合成革有限公司 | 箱包手袋用聚氨酯合成革 | 长：40米 宽：1.37米 厚：0.9毫米 | 2023/10/22 | 霞浦县 | 福建迪马合成革有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 8 | 福建日利制革有限公司 | 箱包手袋用聚氨酯合成革 | 长：30米 宽：1.37米 厚：1.0毫米 | 2023/10/23 | 霞浦县 | 福建日利制革有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 9 | 福建瑞峰革业有限公司 | 鞋里用聚氨酯合成革 | 长：40米 宽：1.38米 厚：0.6毫米 | 2023/10/20 | 福鼎市 | 福建瑞峰革业有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 10 | 福建永丰合成革有限公司 | 鞋面用聚氨酯人造革 | 长：20米 宽：1.38米 厚：0.9毫米 | 2023/10/21 | 福鼎市 | 福建永丰合成革有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 11 | 福建元发新材料科技有限公司 | 鞋里用聚氨酯合成革 | 长：30米 宽：1.37米 厚：1.2毫米 | 2023/10/20 | 福鼎市 | 福建元发新材料科技有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 12 | 福鼎新利泰超纤皮革有限公司 | 箱包手袋用聚氨酯合成革 | 长：30米 宽：1.38米 厚：1.4毫米 | 2023/10/24 | 福鼎市 | 福鼎新利泰超纤皮革有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 13 | 福建中天皮革有限公司 | 鞋面用聚氨酯合成革 | 长：43米 宽：1.35米 厚：0.95毫米 | 2023/10/18 | 福鼎市 | 福建中天皮革有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 14 | 福建大成皮业有限公司 | 箱包手袋用聚氨酯合成革 | 长：20米 宽：1.37米 厚：1.2毫米 | 2023/10/24 | 福鼎市 | 福建大成皮业有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 15 | 福建万丰革业有限公司 | 箱包手袋用聚氨酯合成革 | 长：20米 宽：1.37米 厚：1.2毫米 | 2023/10/24 | 福鼎市 | 福建万丰革业有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 16 | 福建联盛合成革有限公司 | 箱包手袋用聚氨酯合成革 | 长：40米 宽：1.42米 厚：0.9毫米 | 2023/10/23 | 福鼎市 | 福建联盛合成革有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 17 | 福建欣丰革业有限公司 | 箱包手袋用聚氨酯合成革 | 长：60米 宽：1.37米 厚：0.6毫米 | 2023/10/6 | 福鼎市 | 福建欣丰革业有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 18 | 福建谐美皮革有限公司 | 箱包手袋用聚氨酯合成革 | 长：40米 宽：1.37米 厚：0.6毫米 | 2023/10/24 | 福鼎市 | 福建谐美皮革有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 19 | 福建合盛革业有限公司 | 箱包手袋用聚氨酯合成革 | 长：30米 宽：1.37米 厚：1.0毫米 | 2023/10/23 | 福鼎市 | 福建合盛革业有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 20 | 福鼎市新集美皮饰有限公司 | 箱包手袋用聚氨酯合成革 | 长：30米 宽：1.37米 厚：0.9毫米 | 2023/10/25 | 福鼎市 | 福鼎市新集美皮饰有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 21 | 福鼎市新集美皮饰有限公司 | 箱包手袋用聚氨酯合成革 | 长：43米 宽：1.37米 厚：0.8毫米 | 2023/10/25 | 福鼎市 | 福鼎市新集美皮饰有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 22 | 福建启瑞新材料有限公司 | 箱包手袋用聚氨酯合成革 | 长：50米 宽：1.38米 厚：0.8毫米 | 2023/10/23 | 福鼎市 | 福建启瑞新材料有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 23 | 福建启瑞新材料有限公司 | 箱包手袋用聚氨酯合成革 | 长：50米 宽：1.38米 厚：0.8毫米 | 2023/10/23 | 福鼎市 | 福建启瑞新材料有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 24 | 福建华夏合成革有限公司 | 服装用聚氨酯合成革 | 长：36.5米 宽：1.37米 厚：0.9毫米 | 2023/10/21 | 福鼎市 | 福建华夏合成革有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 25 | 福鼎利都超纤皮革有限公司 | 箱包手袋用聚氨酯合成革 | 长：27米 宽：1.38米 厚：0.6毫米 | 2023/10/25 | 福鼎市 | 福鼎利都超纤皮革有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 26 | 福建隆祥皮革有限公司 | 箱包手袋用聚氨酯合成革 | 长：45.7米 宽：1.4米 厚：0.8毫米 | 2023/9/22 | 福鼎市 | 福建隆祥皮革有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 27 | 福建隆祥皮革有限公司 | 箱包手袋用聚氨酯合成革 | 长：45.7米 宽：1.4米 厚：0.7毫米 | 2023/10/21 | 福鼎市 | 福建隆祥皮革有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 28 | 福建博艺材料科技有限公司 | 鞋里用聚氨酯合成革 | 长：45米 宽：1.35米 厚：0.7毫米 | 2023/9/12 | 福鼎市 | 福建博艺材料科技有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 29 | 福建博艺材料科技有限公司 | 鞋里用聚氨酯合成革 | 长：50米 宽：1.35米 厚：0.63毫米 | 2023/6/29 | 福鼎市 | 福建博艺材料科技有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 30 | 福建省福鼎永强合成革有限公司 | 鞋里用聚氨酯合成革 | 长：40米 宽：1.37米 厚：0.5毫米 | 2023/10/25 | 福鼎市 | 福建省福鼎永强合成革有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 31 | 福鼎东泰聚合材料有限公司 | 服装用聚氨酯合成革 | 长：39米 宽：1.37米 厚：0.9毫米 | 2023/10/25 | 福鼎市 | 福鼎东泰聚合材料有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 32 | 福建正大利超纤革业有限公司 | 箱包手袋用聚氨酯合成革 | 长：30米 宽：1.37米 厚：1.4毫米 | 2023/10/25 | 福鼎市 | 福建正大利超纤革业有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 33 | 福建天弘合成革有限公司 | 鞋里用聚氨酯合成革 | 长：45.7米 宽：1.38米 厚：0.7毫米 | 2023/10/23 | 福鼎市 | 福建天弘合成革有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 34 | 福建永昌盛合成革有限公司 | 鞋里用聚氨酯合成革 | 长：33米 宽：1.37米 厚：0.65毫米 | 2023/10/25 | 福鼎市 | 福建永昌盛合成革有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 35 | 福鼎永得利合成革有限公司 | 箱包手袋用聚氨酯合成革 | 长：30米 宽：1.38米 厚：1.0毫米 | 2023/10/14 | 福鼎市 | 福鼎永得利合成革有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 36 | 福建华鼎合成革有限公司 | 鞋里用聚氨酯合成革 | 长：50米 宽：1.37米 厚：0.7毫米 | 2023/10/25 | 福鼎市 | 福建华鼎合成革有限公司 | 生产 | 合格 | / |
| 37 | 福建正裕利合成革实业有限公司 | 鞋里用聚氨酯合成革 | 长：50米 宽：1.38米 厚：0.5毫米 | 2023/10/25 | 福鼎市 | 福建正裕利合成革实业有限公司 | 生产 | 合格 | / |

|  |
| --- |
| 宁德市合成革(人造革)产品质量市场级监督抽查结果(不合格） |
| 序号 | 受检企业 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 抽样区域 | 生产厂家 | 抽样领域 | 抽查结果 | 不合格项目 | 检验机构 |
| 1 | 福建金诚合成革有限公司 | 箱包手袋用聚氨酯合成革 | 长：40米 宽：1.37米 厚：0.8毫米 | 2023/10/22 | 福鼎市 | 福建金诚合成革有限公司 | 生产 | 不合格 | 断裂伸长率（纬向） | 宁德市产品质量检验所、福建省纤维检验中心 |
| 2 | 福建宏福皮革有限公司 | 鞋里用聚氨酯合成革 | 长：30米 宽：1.38米 厚：1.0毫米 | 2023/10/17 | 福鼎市 | 福建宏福皮革有限公司 | 生产 | 不合格 | 断裂伸长率（经向、纬向） |
| 3 | 福建国泰超纤有限公司 | 鞋里用聚氨酯合成革 | 长：42.5米 宽：1.37米 厚：0.8毫米 | 2023/10/26 | 福鼎市 | 福建国泰超纤有限公司 | 生产 | 不合格 | 断裂伸长率（纬向） |

合成革（人造革）消费小指南

合成革（人造革）用于制作箱包、服装、鞋、车辆和家具的装饰，已日益得到市场的肯定，其应用范围之广，数量之大，品种之多，是传统的天然皮革无法满足的。消费者在选购人工革制品时，应该对人工革制品的种类、性能等有所了解，以便选购到更为优质、环保的人工革制品。

1、看外观：人造皮的外皮一定要紧密，特别是一定要注意外表面的涂层是否贴合内衬布。

2、看产品信息：人造革是一种塑料加工制品，在选购的时候一定要注意产品信息是否标注完整，包括生产厂家、质检标志等，只有经过了严格检查的人造革使用起来才更加放心。

不合格的人工革制品，在物性和安全性能指标上达不到标准要求，会严重影响人造革制品的产品质量，特别是不合格的人工革制品中存在的甲醛、六价铬、含氯苯酚、偶氮染料、致癌染料、致敏染料、富马酸二甲酯、邻苯基苯酚、增塑剂、重金属、烷基酚类化合物、阻燃剂、二甲基甲酰胺等有害物质，对人体健康会造成严重伤害。消费者在选购时一定要选择正规厂家出厂的合格人工革制品。